标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ024

| 委托单位： | 大连巨通塑料制品有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 庄河市岫路1011号 |
| 日 期： | 2017 年 03月22日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连巨通塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 庄河市庄岫路1011号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13942006404 |  |  | 联 系 人 |  | 杨军伟 |  |
| 产品名称 |  | 塑料复合膜、袋 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | Q/DJT 01-2016 印刷复合软塑包装膜、袋 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □国际先进水平 国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 1. 该企业产品执行标准Q/DJT 01-2016《印刷复合软塑包装膜、袋》现行有效。 2. 执行标准Q/DJT 01-2016符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行。对比于GB/T 10004-2008，执行标准产品种类更加全面（对膜卷和包装袋进行重新分类等）；各类技术要求更为严格（如尺寸偏差、耐压性能及跌落性能等）。 该企业产品执行标准达到了国内先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

该企业塑料复合膜、袋产品执行机械企业标准Q/DJT 01-2016《印刷复合软塑包装膜、袋》于2016年12月25日在企业标准信息公共服务平台上进行了公示，现行有效。

二  产品执行标准相关资料查询

经查询，除执行标准外，相关产品标准有：GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》，该标准由全国塑料制品标准化技术委员会提出并归口。

三 产品执行标准数据比对

本标准评价报告就塑料复合膜、袋产品的各项性能对Q/DJT 01-2016和GB/T 10004-2008进行对比。

由于企业产品规格需要供需双方商定，所以要将执行标准与国家标准分开对比。

表1 袋的尺寸偏差（Q/DJT 01-2016）

| 项目 | 膜卷 | 包装袋 |
| --- | --- | --- |
| 厚度偏差/% | ±10 | ±10 |
| 长度偏差/% | ±1 | ±1.5 |
| 宽度偏差/% | ±2 | ±1.5 |
| 热封宽度偏差/% | —— | ±20 |
| 袋底边余量/mm | —— | 袋长＜250，余量≤4 袋长≥250，余量≤6 |

表2 袋的尺寸偏差（GB/T 10004-2008）

| 袋的长度/mm | 长度偏差/mm | 宽度偏差/mm | 封口宽度偏差/% | 封口与袋边距离/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜100 | ±2 | ±2 | ±20 | ±3 |
| 100~400 | ±4 | ±4 | ±20 | ±4 |
| ＞400 | ±6 | ±6 | ±20 | ±6 |
| 袋的平均厚度偏差为±10% |  |  |  |  |

表3 袋的耐压性能（Q/DJT 01-2016）

| 袋内填物总质量/g | 负荷/N | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ＜100 | 200 | 无渗漏、无破裂 |
| 100~400 | 400 |  |
| 401~2000 | 600 |  |
| ＞2000 | 800 |  |

表4 袋的耐压性能（GB/T 10004-2008）

| 袋内填物总质量/g | 负荷/N |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三边封袋 | 其他袋 |  |
| ＜30 | 100 | 80 | 无渗漏、无破裂 |
| 30~100 | 200 | 120 |  |
| 100~400 | 400 | 200 |  |
| ＞400 | 600 | 300 |  |

表5 袋的跌落性能（Q/DJT 01-2016）

| 袋内填物总质量/g | 跌落高度/mm | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ＜100 | 800 | 无渗漏、无破裂 |
| 100~400 | 500 |  |
| 401~2000 | 400 |  |
| ＞2000 | 400 |  |

表6 袋的跌落性能（GB/T 10004-2008）

| 袋内填物总质量/g | 跌落高度/mm | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ＜100 | 800 | 无渗漏、无破裂 |
| 100~400 | 500 |  |
| ＞400 | 300 |  |

由表1至表6可以看出，Q/DJT 01-2016没有根据袋的长度进行分类，但是根据产品的膜卷和包装袋进行了区分。通过比较数据可以看出Q/DJT 01-2016的尺寸偏差、耐压性能、跌落性能等方面相较于GB/T 10004-2008更加严格。

四 产品执行标准先进性评价

| 序号 | 一级评价指与赋值 | 二级评价指标 | 评价要点 | 分值（分） | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准文本的规范性（20%） | 1：标准全文的完整性 | 要求内容完整 | 0-10 | 10 | 内容有严重缺陷且无法应用的判为无效 |
|  |  | 2：符合GB/T1.1-2009规定，框架结构合理、完整、与相关标准的结构协调 | 合理、完整、协调 | 0-2 | 1 |  |
|  |  | 3：封面的内容完整、规范 | 完整、规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 4：前言及引言内容完整、规范 | 完整、规范 | 0-1 | 0 |  |
|  |  | 5：范围的表述规范 | 规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 6：规范性引用文件编写规范 | 规范 | 0-1 | 0 |  |
|  |  | 7：术语、缩略语、代号等的编写完整，与相关标准的结构协调。 | 完整、协调 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 8：章条编排合理 | 合理 | 0-1 | 0 |  |
|  |  | 9：层次分明、语言通顺、助动词的适用规范、用语得当，文字简练 | 规范、简练 | 0-2 | 2 |  |
| 2 | 关键技术指标的先进性（65%） | 10：符合法律法规和强制性标准 | 必须符合 | 0-15 | 15 | 不符合则该标准无效 |
|  |  | 11：是否涵盖了该产品的关键技术指标 | 要求全覆盖 | 0-15 | 15 |  |
|  |  | 12：指标要求是否严于国家标准、行业标准 | 要求高于国家或行业标准 | 0-20 | 20 | 有国家或行业标准的进行该项评价 |
|  |  | 12：执行标准制定的新标准、技术指标要求是否合理可行 | 技术指标要求合理可行 | 0-20 | — | 无国家或行业标准的进行该项评价 |
|  |  | 13：与我国当前科技、生产、工艺、管理水平相比，该标准所包含的技术内容在总体上所处的水平 | 先进 | 10-15 | 15 |  |
|  |  |  | 平均 | 6-10 | — |  |
|  |  |  | 落后 | 0-6 | — |  |
| 3 | 可操作性（15%） | 14：关键技术指标确定的对应的检验或测试方法是否合理可行 | 要求合理、具有可操作性 | 0-5 | 5 |  |
|  |  | 15：抽样方案的科学性 | 要求科学合理 | 0-3 | 3 |  |
|  |  | 16：检测的样品和试样制取与取样是否能进行 | 要求样品和试样制取、取样无问题 | 0-3 | 3 |  |
|  |  | 17：检验规则 | 科学合理 | 0-2 | 2 |  |
|  |  | 18：标志、包装、运输和贮藏 | 内容完善、准确 | 0-2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 96 |  |

四 结论

1. 产品执行标准Q/DJT 01-2016《印刷复合软塑包装膜、袋》现行有效。

2. 执行标准Q/DJT 01-2016符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行。对比于GB/T 10004-2008，执行标准产品种类更加全面（对膜卷和包装袋进行重新分类等）；各类技术要求更为严格（如尺寸偏差、耐压性能及跌落性能等）。

该企业产品执行标准达到了国内先进水平。