标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ027

| 委托单位： | 大连敖德涂料制造有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 瓦房店市太阳办事处楼房村 |
| 日 期： | 2017 年 4月13日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连敖德涂料制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 瓦房店市太阳办事处楼房村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15566926607 |  |  | 联 系 人 |  | 曲国旭 |  |
| 产品名称 |  | 塑钢瓷涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | Q/DADT.02-2017 《塑钢瓷涂料》 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | DB41/T506-2007 《建筑室内用仿瓷涂料》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □国际先进水平 国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/DADT.02-2017《塑钢瓷涂料》现行有效。 执行标准Q/DADT.02-2017《塑钢瓷涂料》规定了塑钢瓷涂料的要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存，符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行。对比于DB41/T506-2007，固体含量、耐碱性、耐洗次数高于地方标准；表干时间、施工性、初期干燥抗裂性、附着力、耐干擦性、游离甲醛等指标一致；DB41/T506-2007未规定耐酸性。 该企业产品执行标准达到国内先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/DADT.02-2017 《塑钢瓷涂料》现行有效。

二 产品执行标准相关资料查询

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库等查询，塑钢瓷涂料相关产品标准有：DB41/T506-2007 《建筑室内用仿瓷涂料》、GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》、GB/T 9756-2014 《合成树脂乳液内墙涂料》、JIS K5960-2002 《家用内墙涂料》。其中DB41/T506-2007 《建筑室内用仿瓷涂料》为同类产品标准。

三 产品执行标准数据比对

表1 塑钢瓷涂料理化指标对比

| 塑钢瓷涂料 标准项目 | 指 标 |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 地方标准 |  |
|  | Q/DADT.02-2017 | DB41/T506-2007 |  |
| 固体含量/% ≥ | 55 | 50 | 高于地方标准 |
| 耐酸性 | 1%H2SO4溶液中浸泡15d无变化 | — | 地方标准未规定 |
| 耐碱性 | 饱和Ca(OH)2溶液中浸泡15d无变化 | 24h无异常 | 高于地方标准 |
| 表干时间 ≤ | 2 | 2 | 与地方标准一致 |
| 实干时间 ≤ | 10 | — | 地方标准未规定 |
| 耐洗次数/次 ≥ | 1200 | 100 | 高于地方标准 |
| 施工性 | 施工无障碍 | 施工无障碍 | 与地方标准一致 |
| 低温稳定性 | 不变质 | 不变质 |  |
| 涂膜外观 | 正常 | 涂膜平整、色泽均匀 |  |
| 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 | 无裂纹 |  |
| 附着力/% ≥ | 95 | 95 |  |
| 白度 ≥ | 80 | 80 |  |
| 耐干擦性/级 ≤ | 1 | 1 |  |
| 游离甲醛/mg/kg ≤ | 100 | 100 |  |

四 产品执行标准先进性评价

表2 企业产品执行标准评价计分表

| 序号 | 一级评价指与赋值 | 二级评价指标 | 评价要点 | 分值（分） | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准文本的规范性（20%） | 1：标准全文的完整性 | 要求内容完整 | 0-10 | 9 | 内容有严重缺陷且无法应用的判为无效 |
|  |  | 2：符合GB/T1.1-2009规定，框架结构合理、完整、与相关标准的结构协调 | 合理、完整、协调 | 0-2 | 2 |  |
|  |  | 3：封面的内容完整、规范 | 完整、规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 4：前言及引言内容完整、规范 | 完整、规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 5：范围的表述规范 | 规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 6：规范性引用文件编写规范 | 规范 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 7：术语、缩略语、代号等的编写完整，与相关标准的结构协调。 | 完整、协调 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 8：章条编排合理 | 合理 | 0-1 | 1 |  |
|  |  | 9：层次分明、语言通顺、助动词的适用规范、用语得当，文字简练 | 规范、简练 | 0-2 | 2 |  |
| 2 | 关键技术指标的先进性（65%） | 10：符合法律法规和强制性标准 | 必须符合 | 0-15 | 15 | 不符合则该标准无效 |
|  |  | 11：是否涵盖了该产品的关键技术指标 | 要求全覆盖 | 0-15 | 15 |  |
|  |  | 12：指标要求是否严于国家标准、行业标准 | 要求高于国家或行业标准 | 0-20 | 20 | 有国家或行业标准的进行该项评价 |
|  |  | 12：企业制定的新标准、技术指标要求是否合理可行 | 技术指标要求合理可行 | 0-20 |  | 无国家或行业标准的进行该项评价 |
|  |  | 13：与我国当前科技、生产、工艺、管理水平相比，该标准所包含的技术内容在总体上所处的水平 | 先进 | 10-15 | 15 |  |
|  |  |  | 平均 | 6-10 | — |  |
|  |  |  | 落后 | 0-6 | — |  |
| 3 | 可操作性（15%） | 14：关键技术指标确定的对应的检验或测试方法是否合理可行 | 要求合理、具有可操作性 | 0-5 | 5 |  |
|  |  | 15：抽样方案的科学性 | 要求科学合理 | 0-3 | 3 |  |
|  |  | 16：检测的样品和试样制取与取样是否能进行 | 要求样品和试样制取、取样无问题 | 0-3 | 3 |  |
|  |  | 17：检验规则 | 科学合理 | 0-2 | 2 |  |
|  |  | 18：标志、包装、运输和贮藏 | 内容完善、准确 | 0-2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 99 |  |

五 结论

经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/DADT.02-2017《塑钢瓷涂料》现行有效。

执行标准Q/DADT.02-2017《塑钢瓷涂料》规定了塑钢瓷涂料的要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存，符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行。对比于DB41/T506-2007，固体含量、耐碱性、耐洗次数高于地方标准；表干时间、施工性、初期干燥抗裂性、附着力、耐干擦性、游离甲醛等指标一致；DB41/T506-2007未规定耐酸性。

该企业产品执行标准达到国内先进水平。