标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ004

| 委托单位： | 大连飞马文仪家具有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 辽宁省大连高新技术产业园区龙彦路500号 |
| 日 期： | 2017 年 3月7日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连飞马文仪有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 辽宁省大连高新技术产业园区龙彦路500号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13841125511 |  |  | 联 系 人 |  | 刘金钊 |  |
| 产品名称 |  | 办公系列家具 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016 《环境标志产品技术要求 家具》 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | GB 18580-2009 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ/T 414-2007 《室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、QB/T 2603-2013 《木制宾馆家具》、2009/543/EU 《欧盟室外色漆和清漆生态标签》、126V2 criteria A-I&K 《日本油墨认证标准》JIS A 5908-2003 《刨花板》、40 CFR 59 subpart D 《美国建筑涂料挥发性有机化合物释放》、GS-11 《美国绿色建材认证 油漆和涂料》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □国际先进水平 国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 1. 产品执行标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016《环境标志产品技术要求 家具》现行有效。 2. 原材料：执行标准翘曲度总体上不高于QB/T 2603-2013的要求，但对角线长度小于等于700mm时，可与行业标准A类及日本标准一致；含水率与行业及日本标准基本一致；吸水膨胀率与行业标准一致；未规定密度。 3. 漆膜理化性能：执行标准各项指标均与QB/T 2603-2013一致（或C类）。 4. 重金属：执行标准各项指标均高于欧美标准，但低于日本标准。 5. 有害物质限量：对于挥发性有机化合物含量及甲苯、二甲苯、乙苯含量，HJ 2547总体上高于HJ/T 414，GB 18581总体上低于HJ/T 414，但都低于各国际标准；苯含量、卤 代烃、甲醇含量低于相应的国际或行业标准；游离二异氰酸酯含量总和高于行业标准HJ/T 414。 综上所述：大连飞马文仪有限公司产品办公系列家具，其执行标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016 《环境标志产品技术要求 家具》，达到国内先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

产品执行标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016 《环境标志产品技术要求 家具》现行有效。

二 产品执行标准相关资料查询

经查询，除执行标准外，办公系列家具相关产品标准有：QB/T 2603-2013 《木制宾馆家具》。

安全环保类标准有： GB 18580-2009 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ/T 414-2007 《室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、2009/543/EU  《欧盟室外色漆和清漆生态标签》、126V2 criteria A-I&K 《日本油墨认证标准》、JIS A 5908-2003 《刨花板》、40 CFR 59 subpart D 《美国建筑涂料挥发性有机化合物释放》GS-11 《美国绿色建材认证 油漆和涂料》。

三 产品执行标准数据比对

表1 原材料标准指标对比

| 木家具 标准项目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 |  |  |  | 行业标准 |  |  |  | 国际标准 |  |
|  |  | GB/T 3324-2008 |  |  |  | QB/T 2603-2013 |  |  |  | 日本 JIS A 5908-2003 |  |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |  | C类 |  |  |
| 原材料 | 翘曲度（≤mm） | 对角线长度 | ≥ 1400 |  | 3.0 | 0.3 | 0.5 |  | 1.0 | ≤ 1.0 | 低于行业标准C类及日本标准要求 |
|  |  |  | （700,1400） |  | 2.0 | 0.5 | 1.0 |  | 2.0 |  | 与行业标准C类一致，低于日本标准要求 |
|  |  |  | ≤ 700 |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  | 3.0 |  | 与行业标准A类及日本标准一致 |
|  | 含水率（%） | 刨花板、中密度纤维板 |  | 4-13 |  | 4-13 |  |  |  | 5-13 | 与行业标准一致，与日本标准接近 |
|  |  | 胶合板 |  | 6-16 |  | 6-16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 细木工板、装饰单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板 |  | 6-14 |  | 6-14 |  |  |  |  |  |
|  | 吸水膨胀率（%） | 刨花板：（2小时）≤ 8.0 |  |  |  | 刨花板 |  | 8.0 |  | （24小时）≤ 12 | 与行业标准刨花板一致，与日本试验方法不同 |
|  |  |  |  |  |  | 纤维板 |  | 符合GB/T 11718-2009 表7的规定 |  |  |  |
|  | 密度（g/m3） | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.4-0.9 | 产品执行标准无此项 |

表2漆膜理化性能标准指标对比

| 木家具 标准项目 |  | 指标对比 |  |  |  |  | 结果 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 |  | 对比标准 |  |  |  |
|  |  | GB/T 3324-2008 |  | QB/T 2603-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 漆膜理化性能 | 耐液性 | 10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 | 与行业标准C类一致 |
|  | 耐湿热 | 20min，70℃ | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 |  |
|  | 耐干热 | 20min，70℃ | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 |  |
|  | 附着力 | 涂层交叉切割法 | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 |  |
|  | 耐磨性 | 1000r | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 |  |
|  | 抗冲击 | 冲击高度50mm | ≤3级 | ≤1级 | ≤2级 | ≤3级 |  |
|  | 耐冷热温差 | 3周期。无鼓泡、裂缝和明显失光 |  | 无鼓泡、裂缝和明显失光 |  |  | 与行业标准一致 |
|  | 耐香烟灼烧 | 无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡 |  | 无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡 |  |  |  |

表3 重金属标准指标比对

| 木家具 标准项目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 |  | 行业标准 | 国际标准 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 3324- 2008 | HJ 2574- 2016 | HJ/T 414- 2007 | 2009/544/EC | 26V2 criteria A-I&K | 美国 GS-11 绿色建材认证 | 16 CFR 1303- 2011 |  |
| 重金属 | 铅 mg/kg ≤ | 90 | 90 | 90 | 禁用铅、镉、六价铬、汞、砷、钡（不包括硫酸钡）、硒、锑； 钴 ≤0.05%； 由原材料中带入的重金属总含量 ≤ 0.01% | 总含量≤100 mg/kg | 禁用铅、镉、六价铬、汞锑 | 禁用，总铅含量 ≤ 600 | 高于欧美标准，低于日本标准 |
|  | 镉 mg/kg ≤ | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 铬 mg/kg ≤ | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 汞 mg/kg ≤ | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |

表4 有害物质限量标准指标对比

| 木家具 标准 项目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 |  |  |  |  |  | 行业 标准 |  | 国际标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | GB 18581-2009 |  |  |  |  | HJ 2547- 2016 | HJ/T 414- 2007 |  | 2009/543/EC |  | 美国 GS-11 | 40 CFR 59 subpart D | 126V2 criteria A-I&K |  |
| 有害物质限量 | 挥发性有机化合物含量（VOC）（g/L）≤ | 醇酸类涂料 |  |  |  | 550 | 450 | 色漆 | 450 | 室外木质和金属装饰保护性涂料（包括底漆） | 90 | 275（木器漆） | 120-550（木材防腐剂） | 200 | HJ 2547总体上高于HJ/T 414，GB 18581总体上低于HJ/T 414，但都低于各国际标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 清漆 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硝基类涂料 |  |  |  | 580 | 650 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 聚氨酯类涂料 | 面漆 | 光泽（60o）≥ 80 |  | 580 | 500 | 550 |  | 室内装饰性清漆和木材着色剂 | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽（60o） < 80 |  | 670 | 600 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底漆 |  |  | 670 | 570 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯含量/% ≤ | 0.3 |  |  |  |  | — | 0.05 |  | 0.1（挥发性芳香烃） |  | 0.5 | — | 0.1 | 低于行业及国际标准 |
|  | 甲苯、二甲苯、乙苯/% ≤ | 醇酸类涂料 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | — |  |  | — |  | HJ 2547总体上高于HJ/T 414，GB 18581总体上低于HJ/T 414，但都低于各国际标准 |
|  |  | 硝基类涂料 |  |  | 30 |  | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 聚氨酯类涂料 |  |  | 30 |  | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卤代烃/% ≤ | 0.1 |  |  |  |  | 0.05 | — |  | — |  | 不得含有 | — | 氟代烃禁用 | 低于国际标准 |
|  | 甲醇含量/%≤ | 0.3（硝基类） |  |  |  |  | — | 0.05 |  | — |  | — | — |  | 低于行业标准 |
|  | 游离二异氰酸酯含量总和（TDI、HDI）/% ≤ | 0.4（聚氨酯类） |  |  |  |  | — | 0.5 |  | — |  | — | — | — | 高于行业标准 |

表5 甲醛释放量标准对比

| 木家具 标准 项目 | 指 标 |  |  |  |  |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 国家标准 |  |  | 国际标准 |  |  |
|  | GB/T 3324-2008 | GB 18580-2009 |  |  | JIS A 5908-2003 |  |  |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤ 1.5mg/L | E1 | ≤ 1.5mg/L | ≤9mg/100g | 级别 | 平均值 （≤ mg/L） | 相当于我国E1，日本 F☆☆ |
|  |  |  |  |  | F☆☆☆☆ | 0.3 |  |
|  |  | E2 | ≤ 5.0mg/L | ≤30mg/100g | F☆☆☆ | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | F☆☆ | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | F☆ | 5.0 |  |

四 结论

1. 产品执行标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016 《环境标志产品技术要求 家具》现行有效。

2. 原材料：执行标准翘曲度总体上不高于QB/T 2603-2013的要求，但对角线长度小于等于700mm时，可与行业标准A类及日本标准一致；含水率与行业及日本标准基本一致；吸水膨胀率与行业标准一致；未规定密度。

3. 漆膜理化性能：执行标准各项指标均与QB/T 2603-2013一致（或C类）。

4. 重金属：执行标准各项指标均高于欧美标准，但低于日本标准。

5. 有害物质限量：对于挥发性有机化合物含量及甲苯、二甲苯、乙苯含量，HJ 2547总体上高于HJ/T 414，GB 18581总体上低于HJ/T 414，但都低于各国际标准；苯含量、卤 代烃、甲醇含量低于相应的国际或行业标准；游离二异氰酸酯含量总和高于行业标准HJ/T 414。

综上所述：大连飞马文仪有限公司产品办公系列家具，其执行标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ 2574-2016 《环境标志产品技术要求 家具》，达到国内先进水平。