标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ011

| 委托单位： | 大连鹏鸿木业集团有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 大连市金州区拥政街道红塔村丘号34-312-7号 |
| 日 期： | 2017 年 3月13日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连鹏鸿木业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 大连市金州区拥政街道红塔村丘号34-312-7号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13700083076 |  |  | 联 系 人 |  | 丁长振 |  |
| 产品名称 |  | 细木工板 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB/T 5849-2006 《细木工板》(一等品) |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | JAS 233-2008 《胶合板的日本农林标准》 ISO 13609-2014 《细木工板》 EN 313-1-1996 《胶合板 分类和术语》 EN 717-1-2004 《木基板-甲醛释放的测试定-第一部分:用试验箱测定甲醛的释放量》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □国际先进水平 国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 1. 产品执行标准GB/T 5849-2006《细木工板》(一等品)现行有效。 2. 外观及物理性质：执行标准中，厚度偏差、夹皮低于国际标准；活结、死结、表板拼接离缝高于国际标准；含水率基本一致。 3. 有害物质限量：执行标准中，甲醛释放限量执行E0级，可达到日本F★★★标准，高于欧洲E1标准及ISO标准。 综上所述：大连鹏鸿木业集团有限公司产品细木工板，其执行标准GB/T 5849-2006《细木工板》(一等品)，达到国内先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，产品执行标准GB/T 5849-2006《细木工板》(一等品)现行有效。

二 产品执行标准相关资料查询

经查询，除执行标准外，相关产品标准有：ISO 13609-2014 《细木工板》。

环保类相关标准有：JAS 233-2008 《胶合板的日本农林标准》、ISO 13609-2014 《细木工板》、EN 313-1-1996 《胶合板 分类和术语》、EN717-1-2004 《木基板-甲醛释放的测试定-第一部分:用试验箱测定甲醛的释放量》。

三 产品执行标准数据比对

表1 细木工板外观及物理性质指标对比

| 细木工板 标准项目 |  |  |  |  | 指 标 |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 执行标准 | 国际标准 |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 5849-2006（一等品） | ISO 13609-2014 |  |
| 外观允许缺陷 | 厚度偏差 | mm |  | ≤ 16 mm | 1.0 | 0.1mm (厚度≤8mm) | 低于国际标准 |
|  |  | mm |  | ＞ 16 mm | 1.2 |  |  |
|  | 活节 | 最大单个直径/mm |  |  | 20 | 25 | 高于国际标准 |
|  | 死结、夹皮 | 每平方米板面上总个数 |  |  | 4 | 4 | 一致 |
|  |  | 死结 | 最大单个直径/mm |  | 4（自5以下不计） | 15 | 高于国际标准 |
|  |  | 夹皮 | 最大单个直径/mm |  | 20（自5以下不计） | 3 | 低于国际标准 |
|  | 表板拼接离缝 | 最大单个宽度/mm |  |  | 0.5 | 1 | 高于国际标准 |
|  |  | 最大单个长度为板长的百分比/(%) |  |  | 10 | — |  |
|  |  | 每米板宽内条数 |  |  | 1 | — |  |
| 物理性质 | 含水率 | % |  |  | 6.0-14.0 | 8.0-14.0 | 基本一致 |

表2 细木工板有害物质限量指标对比

| 细木工板 标准项目 |  | 指 标 |  |  |  | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | 国外标准 |  |  |  |
|  |  | GB/T 5849-2006 （一等品） | JAS 233-2008（1级） | EN 313-1-1996 EN 717-1-2004 | ISO 13609-2014 |  |
| 有害物质限量 | 甲醛 |  | F★★★★ ≤0.3mg/L |  |  | 执行标准E0级，可达到日本F★★★标准，高于欧洲E1标准及ISO标准 |
|  |  | E0 ≤0.5mg/L | F★★★ ≤0.5mg/L |  |  |  |
|  |  | E1 ≤1.5mg/L，≤9mg/100g | F★★ ≤1.5mg/L | E1 ≤8mg/100g，≤0.124mg/m3 | ≤0.124mg/m3 |  |
|  |  | E2 ≤5.0mg/L，≤30mg/100g | F★ ≤5.0mg/L | E2 ≤30mg/100g，＞0.124mg/m3 |  |  |

四 结论

1. 产品执行标准GB/T 5849-2006《细木工板》(一等品)现行有效。

2. 外观及物理性质：执行标准中，厚度偏差、夹皮低于国际标准；活结、死结、表板拼接离缝高于国际标准；含水率基本一致。

3. 有害物质限量：执行标准中，甲醛释放限量执行E0级，可达到日本F★★★标准，高于欧洲E1标准及ISO标准。

综上所述：大连鹏鸿木业集团有限公司产品细木工板，其执行标准GB/T 5849-2006《细木工板》(一等品)，达到国内先进水平。